KARTA GWARANCYJNA

WWGLASS Sp. z o.o. Sp. k. udziela gwarancji, że produkt jest wolny od wad materiału                                          i wykonania na następujących warunkach:

- Czas trwania gwarancji wynosi 2 lata , na szczelność produktu 5 lat  i zaczyna się w dniu wydania wyrobu.

- Szyby zespolone produkowane są zgodnie z Polską Normą „Szyby zespolone" PN-B 13079. Dodatkowe dopuszczenie wad dla szyb zespolonych z szybą laminowaną na podstawie normy       PN-EN 12543-6. Dodatkowe dopuszczenie wad dla szyb zespolonych  z szybą z powłoką na podstawie normy PN_EN 1096. Dla oceny jakości szkła pojedynczego podstawą jest norma           PN-EN 572-2. Kryterium technicznym stanowiącym podstawę certyfikacji wyrobu budowlanego na znak bezpieczeństwa jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                              z dnia 05.08.1998r.(Dz.U.Nr 107poz. 679).

Ocena wizualnej jakości produktu odbywa się według Kryteriów Technicznych opracowanych przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  KT 20/S/2010

| Wada/ Szyba | Wady dopuszczalne w szybach zespolonych: | Dodatkowo dla szyb zespolonych z szybą laminowaną dopuszcza się wady: | Dodatkowo dla szyb Zespolonych z szybą z powłoką dopuszcza się wady: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyszczerbie-nia i odpryski przy krawędzi | Punktowe wtrącenia ciał obcych oraz pęcherze pękające i otwarte | Liniowe długość max 15mm grubość max 0,1 mm i łączna długość: | Pęcherze zamknięte mniejsze od 2 mm: | Punktowe: od 1,0 do 3,0 mm | Liniowe: powyżej 30 mm | Punktowe: od 2,0 do 3,0 mm | Liniowe: Rysy do 75 mm |
| Do 1m2 | Dopuszczalne pojedyncze o największym wymiarze do 3,0 mm | Niedopusz-czalne | 40mm | 2 szt. | 1 szt. | Niedopusz- czalne | 1 szt./m2 | Pod warunkiem że ich miejscowe zagęszczenie nie stanowi widocznego zaburzenia |
| Do 2m2 |  |  | 45mm | 3 szt. | 2 szt. | Niedopusz- czalne |  |  |
| Od 2m2 |  |  | 50mm | 5 szt. | 3 szt. | 1 szt. powyżej 5m2 |  |  |

- Za wadę materiału i wykonania uważa się każde odstępstwo od odpowiedniej normy.

Badaną szybę zespoloną poddaje się obserwacji z odległości 2,0 m pod kątem prostym przy dziennym oświetleniu (bez bezpośredniego padania promieni słonecznych) lub przy jasnym rozproszonym oświetleniu na tle szarego ekranu

W/g aktualizowanych przepisów normy PN EN 1279 :2018-8 wersja angielska ( wady dostrzegalne    z odległości 3 metrów  na tle matowego, czarnego ekranu w warunkach naturalnego oświetlenia.)

- Gwarancja nie obejmuje:

  - uszkodzeń zewnętrznych(zarysowania, pęknięcia itp.) powstałych po dokonanym przez Nabywcę odbiorze jakościowo-ilościowym szyb zespolonych.

  - uszkodzeń powstałych w transporcie jeśli transport nie jest transportem WWGLASS Sp. z o.o. Sp. k.

  - uszkodzeń powstałych na skutek nie przestrzegania przez Nabywcę zasad transportu                         i przechowywania szyb zespolonych,

  - uszkodzeń wynikających z użytkowania szyb w sposób niezgodny z przeznaczeniem                    oraz wbudowania niezgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną,

  - odchyleń barwy przy zamówieniach dodatkowych.

  - wklęsłości i wypukłości szkła zespolonego,

  - objawów interferencyjnych, efektów wielokrotnego odbicia światła, anizotropii ESG, kondensacji pary wodnej na powierzchniach zewnętrznych, różnic zwilżalności szkła izolacyjnego,

  - „dzwonienia" szprosów,

  - wyrobów wykonanych na życzenie i własne ryzyko Nabywcy wbrew ogólnie przyjętym standardom produkcji szyb zespolonych.

Orientacyjne maksymalne wymiary dla szyb zespolonych

| Grubość szyby (mm) | Maksymalna powierzchnia (m2) | Maksymalna długość boku (mm) | Maksymalny stosunek boków | Minimalny odstęp między szybami (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2,00 2,50 3,35 | 2000 2500 2500 | 1:6 | 6 10 12 |
| 6 | 3,00 4,50 7,00 | 3000 3000 3500 | 1:10 | 6 10 12 |
| 8 | 4,00 6,00 8,75 10,00 | 3000 3000 3500 5000 | 1:10 | 6 10 12 16 |
| 10 | 13,50 | 5000 | 1:10 | 16 |

- Szkło należy przechowywać w krytych, suchych, przewiewnych pomieszczeniach, powinno być chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem  promieni słonecznych  i opadów atmosferycznych. Tyczki stojaków powinny być poluźnione niezwłocznie po otrzymaniu dostawy. Za wady powstałe   w wyniku złego przechowywania szkła firma WWGLASS Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności.

- Odpowiedzialność  WWGLASS Sp. z o.o. Sp. k w przypadku uzasadnionej reklamacji ograniczona jest do dostarczenia w zamian za wadliwy wyrób, szyby wolnej od wad do siedziby Nabywcy            z wyłączeniem wszelkich kosztów dodatkowych.

# Text boxes

WWGLASS Sp. z o.o. Sp. k.

84-241 Gościcino, ul. Handlowa 18

tel.(+48) 58 738 65 00,  fax (+48) 58 738 65 09

www.wwglass.pl

NIP 588-240-39-29, Regon 222069994